Comisión Forestal del Servicio de Sanidad Vegetal – Nota informativa sobre

Verificación de fumigación con bromuro de metilo para tratamiento de embalaje de madera para dar cumplimiento a las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF N.° 15

Introducción

1.	La presente Nota Informativa establece las especificaciones para fumigación con bromuro de metilo que debe ser cumplida por una compañía previo a que se le otorgue autorización para utilizar las marcas MB o DB-MB de la Norma Internacional.

Proceso de Verificación ‘MB’

2.	La fumigación deberá ser llevada a cabo por fumigadores calificados e inscritos en la Asociación Británica de Control de Plagas (BPCA, por sus siglas en inglés) y dicha operación deberá ser conforme la Especificación de la Norma de la Comisión Forestal que a continuación se explica.  Además, será necesario que un inspector de la Comisión Forestal observe la primera fumigación de madera cortada o del embalaje de madera en las instalaciones donde se lleve a cabo el tratamiento.  Si la compañía que desea obtener autorización para utilizar las marcas MB o DB-MB compra material fumigado, deberá poder proporcionar suficiente evidencia documental que compruebe que se ha cumplido con la especificación que establece la presente nota informativa.

Ubicación de sitio, temperatura y densidad del gas

3.	El sitio elegido para llevar a cabo el proceso de fumigación deberá estar adecuadamente ventilado y resguardado.  Deberá ser un lugar donde se pueda mantener uniforme la temperatura mínima.  En condiciones de clima frío podría ser necesario utilizar un cobertizo o bodega adecuados y/o utilizar aparejos calentadores. Se debe utilizar un instrumento que mida con precisión la temperatura ambiente tanto en las áreas de fumigación como en las que presuponen algún riesgo, como lo define el Código Aprobado de Práctica "Control de Substancias Nocivas a la Salud en Operaciones de Fumigación” (HSE - L86). La temperatura del producto básico no deberá ser menor de 10º C (50º F) y debe llevarse un registro de la temperatura del mismo.  Se deberá barrenar un agujero para insertar un sensor de temperatura en la madera cortada y/o en el embalaje de madera; dicho agujero deberá ser de tamaño que permita que el sensor quepa perfectamente.  La primera lectura se deberá hacer diez minutos después de haber barrenado el agujero, para permitir que se disipe cualquier calor producido por dicha actividad.

4.	Para evitar que el gas se fugue hacia el suelo, el material a ser sometido a tratamiento deberá ser apilado sobre una base de concreto firme o de otro material impermeable.  Cuando no sea posible implementar tal medida, se deberá utilizar una capa gruesa de laminado plástico (de por lo menos calibre 1000 - 250 micrones). Si la fumigación se va a llevar a cabo dentro de un contenedor y se duda de su impermeabilidad, se le deberá cubrir y sellar con una lámina resistente al gas de por lo menos calibre 500 (125 micrones) de grosor.

5.	Para permitir la dispersión y penetración máximas de gas, se deberán apilar adecuadamente la madera cortada y el embalaje de madera a una altura de no más de 5 metros (16 pies).  Se deberán colocar puntales para permitir la libre circulación de gas/aire a 0.72 m (2 pies) sobre las tablas superiores así como bajo la primera capa, para permitir la circulación a nivel del suelo.

1 ‘Directrices para reglamentar el embalajes de madera utilizado en el comercio internacional’ – NIMF N.° 15. Publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma, 2002. Puede verse también en el sitio web de FAO: www.fao.org/ag/agp/agpp/pq/en/publ/ispm/ispms.htm

Cobertores y ventilación

6.	Se deben usar cobertores para convertir el recinto temporal en una tienda a prueba de gas.  Los cobertores deben de ser fabricados de material impermeable como polietileno de alto rendimiento de grosor de por lo menos calibre 500 (125 micrones) o películas laminadas de mejor permeabilidad, las cuales no deben haber sido utilizadas anteriormente. En condiciones de clima inclemente, se podrían necesitar hasta dos capas de polietileno de calibre 500 (125 micrones). Los cobertores deberán estar en perfecto estado, y cualesquiera roturas o desgarres que ocurran durante la instalación deberán repararse antes de introducir el fumigante. Los bordes de los cobertores deberán pegarse al suelo con adminículos adecuados y asegurárseles con cadenas o trozos gruesos de madera.  No se deben utilizar cadenas para pegar los cobertores al suelo porque éstas no fomentan un sello adecuado.  Se deberá permitir que el gas se ventile durante un periodo suficiente después de que se remuevan los cobertores, para que la concentración de bromuro de metilo descienda al nivel OES de 5 p.p.m.

Dosis

7.	Se deberá aplicar el bromuro de metilo en dosis de 48g por m3 (3 lbs por cada 1,000 pies3) durante 16 horas, siempre y cuando el nivel de la temperatura ambiente del área fumigada se mantenga a 70oF (21oC) (ver también literal b. a continuación). Durante el tratamiento, se deberá añadir gas fumigante adicional en la medida que lo hagan necesario las lecturas de concentración de gas, para mantener la concentración requerida durante el período de fumigación'.  La tabla que aparece a continuación proporciona una guía de los niveles mínimos de gas MB, que deben ser así:

A ½ hora - 75% o más de la dosis original

½ hora - 4 horas- 50% o más de la dosis original

4-12 horas - 35% o más de la dosis original

12-16 horas - 30% o más de la dosis original

NB: por cada 10oF que se espera que caiga la temperatura ambiente mínima bajo 70oF (21oC) dentro del área de fumigación, se debe utilizar 8g por m3 (½ lb por cada 1000 pies3) adicionales de fumigante.  La tabla que aparece a continuación será útil para calcular la dosis. 3

Dosis de temperatura

21oC y más 48 g/m3

16-20oC 56g/m3

10-15oC 64 g/m3

NB La fumigación deberá llevarse a cabo a temperatura ambiente no menor de 50oF

(10oC) porque los organismos meta podrían estar en diapausa.

Ventiladores

8.	Se deberán usar ventiladores para hacer circular la mezcla de gas/aire debajo de los cobertores.  Cuando pila sea más larga que 10 m (32 pies), se deberán utilizar 2 ventiladores.  No es necesario utilizar ventiladores en contenedores o pilas que sean menores de 4 m (13 pies) a menos que el fumigante vaya a ser aplicado con atomizadores sin utilizar un vaporizador.  Se deben utilizar ventiladores de capacidad adecuada para mezclar el gas en un período no mayor de 1 hora.

Introducción de gas

9.	El fumigante deberá ser aplicado en forma de gas, lo cual se logrará ya sea por medio de un vaporizador estándar con tubería de cobre que se sumerja en agua calentada a por lo menos 65.5oC (150oF) o por medio de algún otro artefacto similar. El fumigante se deberá introducir al área de fumigación por medio de líneas de alimentación de gas colocadas sobre el espacio de aire sobre el producto básico, creado con apilamiento adicional (ver párrafo 5) y deberán utilizarse ventiladores, cuando sea pertinente, para asegurar la dispersión adecuada que a su vez será verificada por líneas de muestreo del gas.

Comprobación del Gas (para niveles de concentración y fugas)

10.	Utilizando un analizador de gas como, por ejemplo, un medidor de conductividad termal, el operador será responsable de comprobar las concentraciones de gas por lo menos 30 minutos después y nuevamente 2 horas después de haber empezado las operaciones, y justo antes de que se acabe de fumigar.  De ser necesario, se pueden hacer monitoreos de las concentraciones de gas a intervalos definidos.  Los operadores de fumigación serán también responsables de las siguientes medidas: revisar que no haya fugas, verificación de sellado o reducciones de los niveles de concentración que se deben alcanzar y tomar medidas de contención como la dosificación adicional de gas.  Todas las lecturas deberán registrarse en el Certificado de completación de fumigación estándar de la Comisión Forestal (ver Apéndice 1).

Registros

11.	La compañía que solicite el tratamiento de fumigación deberá llevar un registro fácilmente comprensible de los tratamientos practicados para propósitos de evaluación, incluyendo:-

a.	límites superiores e inferiores de la temperatura ambiente,

b.	límites superiores e inferiores de la temperatura constante en el área de fumigación (estas lecturas deben tomarse en por lo menos 2 puntos);

c.	temperatura de la madera cortada o del material para embalaje de madera'

d.	dimensiones de las pilas (largo, ancho y alto)

e.	volumen inicial de fumigante aplicado, aplicaciones de refuerzo y lectura final (estas lecturas deben tomarse en por lo menos 3 diferentes puntos en las partes superior, central e inferior del área de fumigación).

f.	duración del tratamiento (tiempos de inicio y final);

g.	tiempos durante los cuales se utilizan ventiladores de circulación (encendido y apagado);

h.	tiempos durante los cuales se aplica calor (encendido y apagado).

Certificado de completación de fumigación

12.	Al finalizar el trabajo, el fumigador deberá entregar a la compañía que desea obtener autorización para utilizar las marcas MB o DB-MB un Certificado de completación de fumigación totalmente lleno, mismo que le fuera a él entregado antes de iniciar las operaciones (véase el Apéndice 1), por medio del cual certificará que ha llevado a cabo el tratamiento adecuado a los requisitos.

Descortezamiento

13.	Si el solicitante desea utilizar la marca adicional “DB” conjuntamente con la MB, deberá presentar evidencia documental (i.e. certificados de industria, aserradero, fitosanitarios) para demostrar que la madera en cuestión ha sido descortezada y fumigada con bromuro de metilo.  Alternativamente, el fabricante deberá ser capaz de demostrar que se ha implementado un sistema de inspección adecuado para inspeccionar toda la manera antes de utilizarla, y que se han implementado medidas para descartar todas las piezas con corteza, o de alguna forma remover esta última.

Stricto senso, para cumplir con el requisito de la NIMF15 y poder ostentar la marca DB, la madera debe proceder de troncos descortezados. Sin embargo, ya que el mismo resultado se logra cuando se remueve la corteza tras el proceso de aserrado y antes de que se marque el material para embalaje de madera, también se aceptará este método.

Para mayor información

Si surgieran preguntas o inquietudes a este respecto, les invitamos a comunicarse con:

Ian Brownlee

Administrador Regional

Escocia

Edinburgh

Tel 0131 314 6480

Fax 0131 314 6148

Celular 07831 159014

Correo electrónico ian.brownlee@forestry.gsi.gov.uk

Russ Collins

Administrador Regional

Inglaterra del Norte y Gales del Norte

Pickering, N Yorks

Tel/Fax 01751 475655

Mobile 07836 543234

Correo electrónico russell.collins@forestry.gsi.gov.uk

Steve Mears

Administrador Regional

Inglaterra Oriental

Louth, Lincs

Tel/fax 01507 328275

Celular 07831 157692

Correo electrónico steve.mears@forestry.gsi.gov.uk

Mike Willingham

Administrador Regional

Inglaterra del Sur & Gales del Sur

Maidstone, Kent

Tel/fax 01622 850768

Celular 07831 204324

Correo electrónico mike.willingham@forestry.gsi.gov.uk

Apéndice1

Comisión Forestal – CERTIFICADO DE COMPLETACIÓN DE FUMIGACIÓN

A: (Compañía que solicita ____________________ Fumigación con MB)

_______________________________________________________________

De: ____________________________________________________________________________________

Por medio del presente se certifica que la fumigación que abajo se detalla se ha llevado a cabo de conformidad con la Especificación Estándar de la Comisión Forestal para fumigación con bromuro de metilo.  Se me entregó una copia antes de iniciar la operación.  Certifico que la información sobre el tratamiento, que a continuación especifico, es precisa y exacta y que si se descubriese que no se adecua a la Especificación Estándar, la Comisión Forestal puede requerir que se vuelva a practicar el tratamiento.

(Firma)......................................................................................... (Operador a cargo)

Detalles del Producto Básico

Tarimas javas /empaques/barriles etc. Madera cortada, procedente de especies coníferas o no coníferas (si se sabe) _________________

Las pilas de madera o de materiales de empaque, ¿están colocados de forma que haya espacio de aire entre cada capa? Sí No

Si responde "no", ¿se colocaron puntales entre cada capa de materiales y a nivel del suelo? Sí  No

Número de Marcas/lote_________________________ N.° de paquetes /Vol (m3) __________________

Sitio de fumigación (patio/cobertizo/contenedor, etc.) _______________________________________

____________________________________________________________________________________

Detalles de la Fumigación

Dimensión del área de fumigación (m) Largo Ancho Alto (m3)

Masa de bromuro de metilo utilizado (kg): inicial ; refuerzo(s) @ 30 min: @ hrs;

@ hrs; @ hrs @ hrs

Duración: Fecha de inicio ____/____/____ Fecha final ____/____/____

Hora inicio _________ horas. Tiempo de ventilación _________ horas. Tiempo final _________ horas

Tipo y grosor de cobertor resistente al gas _______________________________________________

Tiempo durante los cuales se utilizaron ventiladores de circulación - ENCENDIDO _________horas. APAGADO _________________horas. Número de ventiladores_____

Tiempo durante el cual se administró calor - ENCENDIDO___________ horas. APAGADO______________ horas

VUELVA LA PÁGINA

Detalles de los puntos de muestra y lecturas en los mismos

Número de registro FC de la marca de madera ………………….