Révision proposée du programme de fumigation au bromure de méthyle de l'annexe I de la NIMP n° 15 (Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international)

Commentaires

Les modifications proposées sont jugées nécessaires en raison de préoccupations soulevées à plusieurs réunions de la CIMP au sujet de l'efficacité du programme de fumigation au bromure de méthyle de l'annexe I (Mesures approuvées associées aux matériaux d’emballage en bois) de la NIMP n° 15 (Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international).

Texte actuel

| Température | Dosage | Minimum de concentration (g/m3) à: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 h | 2 h | 4 h | 16 h |
| 21oC ou au-dessus | 48 | 36 | 24 | 17 | 14 |
| 16oC ou au-dessus | 56 | 42 | 28 | 20 | 17 |
| 11oC ou au-dessus | 64 | 48 | 32 | 22 | 19 |

La température minimale ne doit pas être en dessous de 10°C et le temps minimum d'exposition doit être de 16 heures.

Révision proposée

| Température | Dosage (g/m3) | Minimum de concentration (g/m3) à: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 h | 4 h | 12 h | 24 h |
| 21oC ou au-dessus | 48 | 36 | 31 | 28 | 24 |
| 16oC ou au-dessus | 56 | 42 | 36 | 32 | 28 |
| 10oC ou au-dessus | 64 | 48 | 42 | 36 | 32 |

La température minimale ne doit pas être en dessous de 10°C et le temps minimum d'exposition doit être de 24 heures.