Ce traitement phytosanitaire a été adopté par la Commission des mesures phytosanitaires en --- 201-.

L’annexe constitue une partie prescriptive de la NIMP 28:2007.

NIMP 28:2007 ANNEXE X: Traitement thermique des matériaux d’emballage en bois par chaleur diélectrique (20--)

Historique de la publication

| Date du présent document | 16 mai 2011 |
| --- | --- |
| Catégorie du document | Projet de nouvelle annexe xx à la NIMP 28:20-- |
| Stade de préparation du document | Approuvé pour consultation des membres – juin 2011 |
| Origine | La Commission des mesures phytosanitaires, à sa première session (2006), ajoute le thème 2006-011: Révision de la NIMP 15 (Réglementation des matériaux d’emballage en bois dans le commerce international) Le Comité des normes ajoute le thème 2007-114: Irradiation par micro-ondes des matériaux d’emballage à base de bois – novembre 2010 |
| Étapes principales | Traitement soumis au Groupe technique sur les traitements phytosanitaires (TPPT), lors de sa réunion – décembre 2006 Texte révisé examiné par le Groupe technique sur la quarantaine forestière (TPFQ) – juillet 2007 Nouveau texte révisé soumis au Groupe technique sur les traitements phytosanitaires – décembre 2007 Texte modifié examiné par le Groupe technique sur la quarantaine forestière – juillet 2009 Complément d’information soumis au Groupe technique sur les traitements phytosanitaires – octobre 2009 Texte mis à jour – juillet 2010 Texte présenté sur le forum électronique du Comité des normes et révisé compte tenu des observations du Comité des normes – 29 mars 2011 Texte soumis au processus d’approbation électronique du Comité des normes Le Comité des normes approuve le texte pour consultation des membres – mai 2011 |
| Observations | Le texte est mis en forme et révisé conformément aux changements apportés au projet d’annexe 1 de la NIMP 15 – mai 2011 |

Champ d'application du traitement

Le présent traitement s'applique au traitement thermique des emballages en bois par chaleur diélectrique ayant pour objet de réduire le risque d'introduction et de dissémination du longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis) et du nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) ainsi que des organismes nuisibles qui doivent remplir les critères du traitement prescrits dans la NIMP 15.

Description du traitement

Nom du traitement	Traitement thermique des matériaux d’emballage en bois par chaleur diélectrique

Principe actif	Sans objet

Type de traitement	Traitement thermique

Organisme nuisible visé	Longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis) et nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus).

Articles règlementés	Bois écorcé dont la section ne dépasse pas 20 cm

Programme de traitement

Lorsque le traitement thermique est appliqué au moyen de radiations diélectriques (par exemple des micro-ondes), les matériaux d'emballage composés de bois dont la section ne dépasse pas 20 cm dans leur dimension la plus petite doivent être chauffés à une température minimale de 60˚ C pendant 1 minute dans l'ensemble de la pièce de bois. La température prescrite doit être atteinte dans un délai maximal de 30 minutes après le début de l’élévation de température à partir de la température ambiante.

Le degré d'efficacité et le seuil de confiance du traitement destiné à tuer les larves et les nymphes de Anoplophora glabripennis et les individus de Bursaphelenchus xylophilus à tous les stades du cycle de vie de cette espèce sont supérieurs à DE99,99683 au niveau de confiance 95 %.

Lorsqu'elle approuve et évalue un prestataire assurant le traitement thermique, l’Organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) doit veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées par les opérateurs chargés du traitement:

Le traitement doit être surveillé à l’endroit où il est probable que la température soit la plus basse, pour faire en sorte que la température prescrite soit maintenue.

Que le traitement par chaleur diélectrique soit appliqué par lots ou en continu (tapis roulant), si l'opérateur mesure la température de surface pour estimer la conformité à la norme prescrite, il doit avoir initialement vérifié au moyen d’essais que les températures internes du bois sont au moins égales à 60˚ C pendant une minute dans l'ensemble du bois. Deux capteurs de température au moins doivent être utilisés pour mesurer la température de surface.

Pour le bois de plus de 5 cm d'épaisseur, le chauffage diélectrique à 2,45 GHz peut nécessiter une application bidirectionnelle ou l’utilisation de multiples guides d’ondes pour que la transmission de l'énergie des micro-ondes assure un chauffage uniforme. Pour le bois de moins de 5 cm d'épaisseur, l'uniformité du chauffage dans l’enceinte doit être testée et les équipements modifiés au besoin pour garantir un chauffage uniforme.

La fréquence de l’étalonnage des capteurs de température, y compris les dispositifs de mesure et d'enregistrement, est spécifiée par l’ONPV.

Autres informations utiles

La partie la plus froide du bois diffère selon les sources d'énergie et les procédés utilisés. Lorsque la chaleur est appliquée par micro-ondes, la partie la plus froide du bois est sa surface.

Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires a évalué ce traitement appliqué au longicorne asiatique et au nématode du pin en se fondant sur les travaux de recherche décrits respectivement par Fleming et al., 2003, et Hoover et al., 2010.

L'efficacité générale de ce traitement contre d'autres organismes nuisibles est étayée par Fleming et al., 2004, Henin et al., 2008, Soma et al., 2002, 2003, Tomminen, J., Halik, S., et Bergdahl, D. R., 1991, et Tomminen, J., et Nuorteva, M., 1992.

Références

Dubois, T., Hajek, A. E. et Smith, S. 2002. Methods for rearing the Asian longhorned beetle (Coleoptera: Cerambycidae) on artificial diet. Annals of the Entomological Society of America, 95: 223–230.

Fleming, M., Hoover, K., Janowiak, J., Fang, Y., Wang, X., Liu, W., Wang, Y., Hang, X., Agrawal, D., Mastro, V. et Roy, R. 2003. Microwave irradiation of solid wood packing material (pallet and crate lumber): An effective technique to destroy the Asian longhorned beetle (Anoplophora glabripennis) hitchhiking to the United States. Forest Products Journal, 52: 1–7.

Fleming, M. R., Janowiak, J. J., Kearns, J., Shield, J. E., Roy, R., Agrawal, D. K., Bauer, L. S., Miller, D. L. et Hoover, K. 2004. Parameters for scale-up of microwave treatment to eradicate cerambycid larvae infesting solid wood packing materials. Forest Products Journal, 54 (7/8): 80–84.

Henin, J.-M., Charron, S., Luypaert, P. J., Jourez, B. et Hebert, J. 2008. Strategy to control the effectiveness of microwave treatment of wood in the framework of the implementation of ISPM 15. Forest Products Journal, 58: 75–81.

Hoover, K., Uzunovic, A., Gething, B., Dale, A., Leung, K., Ostiguy, N. et Janowiak, J. J. 2010. Lethal temperature for pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus, in infested wood using microwave energy. Sous presse.

Soma, Y., H. Naito, H., Misumi, T., Tsuchiya, Y., Mizobuchi, M., Matsuoka, I., Kawakami, F., Hirata, K. et Komatsu, H. 2002. Effects of some fumigants on pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus infecting wooden packages. 2. Mortality of pine wood nematode by methyl bromide tent fumigation. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 38: 13–19.

Soma, Y., Goto, M., Naito, H., Ogawa, N., Kawakami, F., Hirata, K., Komatsu, H. et Matsumoto, Y. 2003. Effects of some fumigants on mortality of pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus infecting wooden packages. 3. Mortality and fumigation standards for pine wood nematode by methyl bromide. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 39: 7–14.

Stamps, W. T. et Linit, M. J. 1995. A rapid and simple method for staining lipid in fixed nematodes. Journal of Nematology, 27: 244–247.

Tomminen, J., Halik, S. et Bergdahl, D. R. 1991. Incubation temperature and time effects on life stages of Bursaphelenchus-xylophilus in wood chips. Journal of Nematology, 23: 477–484.

Tomminen, J. et Nuorteva, M. 1992. Pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus in commercial sawn wood and its control by kiln-heating. Scandinavian Journal of Forest Research 7: 113–120.

# Footnotes

Le champ d'application des traitements phytosanitaires exclut les questions liées à l'homologation de pesticides ou autres exigences nationales relatives à l'approbation des traitements. Les traitements ne fournissent pas non plus d'informations sur des aspects spécifiques concernant la santé humaine ou la sécurité sanitaire des aliments, censés être traités à l'échelle nationale préalablement à l'approbation d'un traitement. En outre, les effets potentiels des traitements sur la qualité des produits sont pris en compte pour certaines marchandises hôtes avant leur adoption internationale. Cependant, l’évaluation des éventuels effets d'un traitement sur la qualité des marchandises peut nécessiter un examen complémentaire. Il n'est fait aucune obligation à une partie contractante d'approuver, enregistrer ou adopter lesdits traitements en vue de les appliquer sur son territoire.